SXU-001 re-measurement results (10mm Gap):

09/18/18

| DS | Date | Temp. (ºC) | I1Y (µTm) | I2Y (µTm2) | I1X (µTm) | I2X (µTm2) | Phase RMS (º) | K (at 20ºC) | (K/K (from average) | Ref. (B/B | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 02/28 | 20.15 | 20 | 105 | +19 | +97 | 3.4 | 4.245817 | - |  |  |
| 0002 | 02/18 | 20.15 | 27 | 103 | 27 | 112 | 3.4 | 4.244074 | -0.4 · 10-5 | - |  |
| 0003 | 03/18 | 20.11 | 19 | 100 | 7 | 41 | 2.6 | 4.244130 | -2.4 · 10-4 | - | re-tuned after DS2 |
| 0004 | 9/18 | 20.09 | 11 | 97 | 7 | 54 | 2.6 | 4.245063 | -0.2 · 10-5 | +0.7 · 10-4 | Probe re-calibrated twice |
| 0005 | 2/19 | 20.00 | 12 | 118 | 10 | 58 | 2.7 | 4.245768 | +1.5 · 10-4 | +1.4 · 10-4 |  |
| 0006 | 5/19 | 20.03 | 17 | 136 | 8 | 51 | 2.7 | 4.245475 | +0.9 · 10-4 | +2.0 · 10-4 | Probe re-calibrated |

Avrg. K =  4.245109