# MFD NON-COMPLIANCE REPORT # 4491

Date: 3/4/03

Job #: 17056

Sub ID: 17

Part Number: PF-293-101-73

Part Description: Bottom Cover (Combiner Assy.)

Engineer: C. Rago

Ext: 3636

Reason For Non-compliance:

- Flatness of 0.002 measures 0.0029 (+.0009 O.T.)

- Profile of 0.001 is O.T.

  - Dist 14.846 ± 0.001 measures 14.84800 (+.0010 O.T.)

  - Rad 0.373 size is small on Rad (2) –0.0003; and on Rad (4) -.00073.

    - Location of Radii are off on all (x,y)

      - Max-x = +.0013; Min-x = -.0001

      - Max-y = +.0040; Min-y = -.0012

See Inspection Report

And attached profile/Flatness Plots

Test parts for fit per C. Rago.