# MFD NON-COMPLIANCE REPORT #  4987

Date:  2/26/03

Job #:   17126

Sub ID:  1

Part Number:  PF-293-100-62

Part Description:  Waveguide Body

Engineer:  Carl Rago

Ext:

Reason For Non-compliance:

.954 +.000/-.001 is .9506 & .9541 on 2 of 5 pcs.

.994 +.000/-.001 is .9942 on 2 of 5 pcs.

Note:  both distances .954 and .994 have radii of approx. .025 that are not indicated on the print.

Dia. 6.930 +/- .001 is 6.9267 – 6.9288 on 4 of 5 pcs.

Dia. 6.930 +/- .001 is 6.9278 – 6.9288 on 2 of 5 pcs.

Note:  Roundness of 6.930 diameters is .0028 - .0053 and the form of data A and B is as bad as .020 as a result, run out of .0005 is .005 - .019 relative to these data.

Run out relative to datum C is .004 - .009 for both of the diameters

Engineer has opted to use the parts “as is”.  However, the shop should take note to check fit with the mating flange.