# MFD NON-COMPLIANCE REPORT #5003

### Date:  3/28/03

Job #:  93-1243-5

Sub ID:

Part Number: PF-444-318-27 REV. 0

Part Description: ELECTRODE, K2

Engineer: D. ARNETT/J. LANGTON

Ext: 2070/2197

QTY: 2 PARTS

Reason For Non-compliance:

SN001:

- Flatness of Datum –A- is bowed 0.065”

- Distance 1.016 ± 0.005 is 1.01438 (+ 0.023” O.T.)

- Distance 0.527 ± .005 ranges (+.011” to +.017” O.T)

- True Position of 2-56 Threads of 0.005” is out of position by (+.0026, .0012, and +.0050” O.T.)

- Radius 0.094 +0.010/-0.000 is undersized by –0.001”

SN002:

- Flatness of Datum –A- is bowed 0.097”

- Distance 1.016 ± 0.005 is 1.013699 (+ 0.019” O.T.)

- Distance 0.527 ± .005 ranges (+.011” to +.013” O.T)

- True Position of 2-56 Threads of 0.005” is out of position by (+.0096, .0112, and +.0110” O.T.)

- Radius 0.094 +0.010/-0.000 is undersized by –0.001”

Action Taken:

Anneal and straighten in house per D. Arnett.  4/4/03

Engineer Signature: __________________________ Date:______