# MFD NON-COMPLIANCE REPORT # 5072

Date: 3/17/04

Job #:  18244-4/40

Drawing No.: PF-293-142-50

## Part Description: Flange, Modified, .429A

Engineer: J. Chan x 5084

Quantity: 5

Reason For Non-compliance:

- 0.264 +0.001/-0.000 is oversized on 2 parts.

  - (SN 2 = 0.2665, SN 3 = 0.2658).

- 0.101 +0.001/-0.000 is undersized on 3 parts.

  - (SN 2 = 0.0995, SN 3 = 0.1002, & SN 5 =  0.1002).

- n 3.181 +0.001/-0.000 is undersized on 2 parts.

  - (SN 2 = 3.1822, & SN 3 = 3.1822).

All Other Dimensions are Acceptable.

Action Taken:

Engineer Signature: __________________  Date:________