METROLOGY INSPECTION REPORT

| PART NAME: ENDMOUNT, | ASSY: Inspection Report | PF/SA NO.: Pf-444-318-24 | REPORT # 001A |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARGE # 93-1243-5 | VENDOR MFD | DATE April 8, 2003 | QC'D. BY T. Nakashima x4271 |
| # RCVD. 3 | # INSPD. 3 | # ACCPTD 3 | # REJ. 1 | Route: SSRL | Engineer: D. Arnett x2070 | NCR: 7006 |
|  | UAI | RWK | SCRAP |
| SERIAL NO. > > | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIONS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.250 ± .005 | 4.2508 | 4.2532 | 4.2535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.658 ± .005 | 3.6581 | 3.5692 | 3.6580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2x (.1250 +0004 - .0000 | .1252 | .1252 | .1252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( (.004 A D E | .001 | .0014 | .002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2x .303 ± .005 | .305 | .305 | .305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4x .022 ± .005 | .023 | .023 | .023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2x ( .250 ± .005 | .2502 | .2502 | .2502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ¦ (.004 ¦ A ¦ D ¦ E¦ | .001 | .0015 | .0018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2x 4-40 unc 2B | OK | OK | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ¦ (.004 ¦ A ¦ D ¦ E¦ | .002 | .0015 | .001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .188 ± .005 | .1875 | .1852 | .2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .375 ± .005 | .376 | .3775 | .3625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2x 1.19 ± .020 | 1.187 | 1.190 | 1.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2x .030 x 45 deg ± .005 | .032 | .032 | .032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2x .060 ± .005 | .061 | .061 | .061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2x .380 ± .005 | .384 | .383 | .382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| //¦.002¦A¦ | .001 | .001 | .001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2x R.090 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4x 45 degrees | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦b¦.001¦A¦ | .0005 | .0005 | .0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2x 20 degrees | 20.4 | 20.4 | 20.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2x .395 +.005 -.000 | .3962 | .3965 | .3968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦j¦.010m¦A¦D¦E¦ | .005 | .005 | .005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2x .515 +.005 -.000 | .5155 | .5155 | .5155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HEAT LOT NO. > > > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D = DING	  B = BURRS	             PB = POOR BLEND 	   	   X = 	        						FILENAME:   INSPECTION REPORT