METROLOGY INSPECTION REPORT

| PART NAME: RF SEAL, J-SPRING 10x Lower | ASSY: | PF/SA NO.: PF-444-319-87 | REPORT # 001 |
| --- | --- | --- | --- |
| WORK ORDER # 17169-8 | VENDOR SSRL / SPEAR3 | DATE April 9, 2003 | QC'D. BY T. Nakashima x4271 |
| # RCVD. 3 | # INSPD. 3 | # ACCPTD 3 | # REJ. 0 | Route: Precision | Engineer: L. Giannini x3143 | NCR: |
|  | UAI | RWK | SCRAP |
| SERIAL NO. > > | 001 | 002 | 003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIONS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10X .140 ±.005 | .144 | .145 | .145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10X .265 ±.005 | .268 | .2685 | .2685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10X .310 ±.005 | .3102 | .3105 | .3105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10X .400 ±.005 | .404 | .4035 | .4035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10X .010 ±.005 | .011 | .012 | .012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10X .090 ±.005 | .095 | .095 | .095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10X .150 ±.005 | .147 | .147 | .147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10X .240 ±.005 | .245 | .245 | .245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10X .178 ±.005 | .183 | .183 | .183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20X R.084 ±.005 | .088 | .088 | .088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9X .013 ±.003 | .0131 | .0132 | .0130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9X .163 ±.005 | .1619 | .1621 | .1625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9X .130 ±.005 | .132 | .1304 | .131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.750 ±.005 | 1.746 | 1.746 | 1.746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2X .07 45° ±.005 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HEAT LOT NO. > > > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D = DING	  B = BURRS	             PB = POOR BLEND 	   	   X = 	        						FILENAME:   INSPECTION REPORT