SXR Reference re-measurement results:  
4/3/19
	Param/DS
	Date
	Temp. (ºC)
	I1Y (µTm)
	I2Y (µTm2)
	I1X (µTm)
	I2X (µTm2)
	Phase RMS (º)
	K           (at 20ºC)
	(K/K
(vrt. DS01)
	Ref.
( (B/B)
	HP calibration

	0001
	09/17
	20.0
	-22
	-50
	+1
	+37
	3.8
	3.347130
	-
	-
	12/1/15

	0002
	1/18
	20.01
	-23
	-55
	-15
	-24
	3.8
	3.347029
	-3 · 10-5
	-4 · 10-5
	12/1/15

	0003
	5/18
	19.93
	-18
	-54
	-15
	-20
	3.8
	3.347334
	+6 · 10-5
	+5 · 10-5
	4/23/18

	0004
	7/18
	20.00
	-20
	-53
	-10
	-20
	3.8
	3.347382
	+8 · 10-5
	+8 · 10-5
	4/23/18

	0005
	9/18
	19.99
	-23
	-54
	-7
	-25
	3.8
	3.347252
	+4 · 10-5
	+7 · 10-5
	9/17/18

	0006
	12/18
	19.96
	-19    (-18)
	-36
	-18       (-23)
	-27
	3.7
	3.347402
	+8 · 10-5
	+7 · 10-5
	9/17/18

	0007
	4/19
	19.92
	-20
	-49
	-21
	-55
	3.8
	3.347493
	+1 · 10-4
	+7 · 10-5
	9/17/18


Avrg. K =  3.347255    
(-18) – VW measurement
