## Slide 1
engineering type: 3D8.8MK3
SLAC drawing number: SA-236-406-30
SLAC magnet bar-code: L2-001
vendor serial number: 17
when measured: 15-Oct-2018 10:22:54
when analyzed: 17-Oct-2018
MAD assignment: BRCUSDC1

## Slide 3
@ r= 10 mm
|b1/b0| = 0.001 [10.000] %
|b2/b0| = 1.063 [100.000] %
@ r= 10 mm
|b1/b0| = 0.013 [10.000] %
|b2/b0| = 1.050 [100.000] %
wirevsx.ru4
wirevsx.ru5
Imain | b1/b0 % | b2/b0 %
2.00 | 0.0147 | 0.6201
4.00 | 0.0144 | 0.6203
6.00 | 0.0144 | 0.6209
tolerance | 10 | 100
Harmonic content vs Imain @ r = 1 cm
hardat.ru11

## Slide 4
bhvszdat.ru2

## Slide 5
bhvszdat.ru2

## Slide 6
ramp rate = 6 A/s
settle time = 2 s
remnant BL = 0.3615 + 0.0190 G-m
degauss time = 166 s

## Slide 7
after degauss